MI加热电缆

MI加热电缆（加热电缆|绝缘电缆|矿物绝缘电缆|铠装MI加热电缆）是采用单根或多根合金电热丝作为发热源、高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体，无缝连续不锈钢或铜管作为护套，采用特殊生产工艺制造而成。有强腐蚀作用的场所可外加PE或低烟无卤的外套。目录

一、产品分类

不锈钢护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和大发热功率（达269W/m）的需要。奥崎电气供的不锈钢护套加热电缆的最高承受温度可达600℃，导体电阻值的范围从28000-19.2Ω/km，矿物绝缘电缆具有优良的机械强度，耐腐蚀。

● 铜护套矿物绝缘加热电缆

铜护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。奥崎电气供的铜护套加热电缆的最高承受温度可达250℃，导体电阻值的范围从480-0.5Ω/km，对要求防腐或埋地应用的场合，需加高密度聚乙烯HDPE外护套（MIHC），MIHC最高承受温度可达90℃，矿物绝缘电缆具有优良的机械强度。

● 铜镍合金护套矿物绝缘加热电缆

铜镍合金护套矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。奥崎电气供的铜镍合金护套加热电缆的最高承受温度可达400℃，导体电阻值范围从28000-19.2Ω/km，矿物绝缘电缆具有优良的机械强度，耐腐蚀。

二、电气性能

1. 长度：±2%
　　2. 电阻值公差：±10%
　　3. 耐压性能：加热电缆耐压：1500VAC/1min 
　　4. 绝缘电阻：成品测试—100MΩ500VDC
　　5. 不渗透性：整根电缆（含接头）浸没水中12小时后，绝缘电阻不得小于100MΩ/500VDC [1]

三、产品特点

MI加热电缆由于其结构都是无机物，所以其寿命长，不易老化、抗压强度高、由于其外护套是金属护套，从而决定其长时间运行不会老化、能在高温下长期运行。因此MI电缆矿物绝缘高温加热电缆有绝对的优势。

1．防火：MI电缆的组成材料均为无极物从而使电缆不可能燃烧，更不可能助燃或在高温时释放出有毒有害气体。

2．防爆：MI电缆是由无缝的金属护套、紧密压实的矿物质绝缘材料组成的实心结构，从根本上阻止了可燃油气及火焰等侵入，是真正意义上的防爆电缆。

3．防腐：MI电缆的护套为无缝的金属护套，在选用时可根据工作场合的实际情况选择合适的金属外护套，从根本上避免了电缆的被腐蚀。

4．防渗透：MI加热电缆的护套为无缝的金属护套，所以无论是液体还是气体都无法渗入电缆内部。

5．防辐射：MI加热电缆的组成材料均为无极物，所以在有辐射的场所工作时电缆的各项性能指标均不会改变。

6．寿命长：MI加热电缆的组成材料所具有的特性，决定了电缆不存在绝缘老化的间题，并具有长期的稳定性。

7．柔软性好：MI加热电缆在出厂时经过软化处理，具有极好的柔软性，可自由弯曲。能在窄小空间和不规则外型设备上敷设，为安装施工提供了极大的便利并且安装后线路美观好看。

8．机械强度高：由于MI加热电缆的结构所固有的特性使电缆可承受剧烈的机械破坏，在电缆直径在变形三分之一的情况下仍可正常工作。

9．因该电缆的发热方式属一串联的电阻型电热元件，因此发热均匀，全长温差极小。
　　10．发热功率大，一般为50W/M~250W/M，该电缆不像蒸汽加热管线那样因蒸汽停止供应而发生冻结的危险，需要时打开电源即可，不需要经常维护。
　　11．耐低温，在低温下施工不脆断，易于冬季施工和维修。
　　12．工程造价低： MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的体积小，所以敷设时不会增加保温材的用量，而且省略了蒸汽和水伴热的锅炉及水处理系统，并且施工方便、快捷。这都直接的降低了工程的造价。

13．运行费用低： MI电缆矿物绝缘高温加热电缆组成的加热系统，能进行远距离控制和遥控及自动控制，并可以通过温控部分保证准确及时的供给被加热物体需要的热量，所以没有额外的热损失和多余的操作人员，保证了最低的运行费用。

14．维护费用低： MI电缆矿物绝缘高温加热电缆组成的加热系统，结构简单、寿命长、可靠性高减少了需要维护的元件及时间，在工作环境不是特别恶劣的地方甚至可以免维护而正常使用。

总之，矿物绝缘发热电缆在防爆、防火、防水、防腐蚀、耐辐射等条件恶劣场所及取代传统蒸汽和水伴热，都和以往采用的各种伴热技术及方式有着不可比拟的优点。[1]

四、主要用途

1、石油化工行业

容器加热、工艺管道保温、贮槽伴热保温、原油管道清腊解堵。

2、采暖保温

建筑物大面积采暖工厂、仓库保温农业园艺暖房供热、恒温控制家禽养殖采暖。

3、寒冷地区露天设备设施

机械设备、飞机跑道、电视发射塔、涵洞、阀门、闸门、交通枢纽设施、学校、医院露天台阶、间歇式液体泵。

4、石油平台和远洋船泊

甲板防冷凝、船舱采暖、流体管道加热保温、机械设备保温。

5、燃烧预热装置

核电站反应堆预热、燃油锅炉预热器、燃气装置预热器。

6、飞机跑道、铁路道轨、道叉等需要加热、保温的场所。

| MI加热电缆 | 最大输出功率(W/m) |
| --- | --- |
| 金属檐槽和落水管防冻 | 49 |
| 非金属檐槽和落水管防冻 | 16 |
| 容器和管道工艺温度维持 | 100 |
| 金属容器和管道防冻 | 59 |
| 路面融雪 | 80 |

五、应用领域：由于MI加热电缆具有防火、防水、防爆、抗过载、不老化、耐辐射、耐机械损伤、功率特性高、温度范围宽、安装容易、能实现遥控和自动控制等特点，所以可以广泛应用于以下领域：

1.MI加热电缆管道保温防冻系统采用极为可靠的电加热技术，对需要保温防冻的管道、流体或其它工艺设备进行加热，补充流体损失的热量，控制其温度保持在允许的范围内，适用于各种管道系统和工艺设备、阀门、罐体的防冻处理和温度维持。如：建筑给排水管道、生活热水管道、石油输送管道、其它化工食品工业高粘度的液体管道等。

2.MI加热电缆融雪化冰系统可用于坡道、桥梁、车行道、人行道、停车场、室外楼梯等室外设施的融雪化冰，保证行人地区安全。本系统可适用于沥青、混凝土和砖瓦等特殊路面。冬天冰雪为行人和车辆造成的不便以及对建筑物的损害将不复存在。尤其是在盲道上的安装，为盲人在冬季的出行提供安全保证。本系统铺设地区的冰雪在任何时候都能清除，避免了大量撒盐、人工铲雪及冰霜带来的危害。交通事故得以减少，行人和车辆的安全性得以提高。

3.MI加热电缆土壤发热系统可以防止土壤冻结，草绿常青。维护，维修成本低，安全可靠。适用于运动场、四季广场、花园草坪的土壤加热，不会破坏绿色自然环境，最大限度的降低对已建成的草坪的损害。安装及使用成本非常经济，节省了播种、维护的开支，使草坪在最短时间内恢复使用。

4.MI加热电缆产品还特别适用于易燃易爆区域、高辐射区及不便检修、更换而需要可靠长期使用的保温加热场所。

5.铁路道轨及道岔融雪系统由控制中心、控制柜、环境检测装置、电加热元件、隔离变压器、连接线缆和通道组成。适用于各种类型道岔融雪的需要。当发生降雪或温度变化时，系统可自动或人工启动电加热融雪电路，保证道岔正常转换。系统适用于三相、单相供电，能集中、分散设置，维护工作量小，安装于道岔上的电加热元件使用寿命长达十年以上。